PC-6511 Trasparente Extra Rapido

DESCRIZIONE 
- PC-6511 è il prodotto consigliato per riparazioni complete, pannelli e riparazioni spot.
·Ottimo livello di brillantezza e facile applicazione.
·Essiccazione rapida e ottima distensione.
·Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'ingiallimento

PRODOTTI AUSILIARI
<18°C		PC-401 Induritore Rapido		PC-1 Diluente Standard
18-30°C 	PC-402 Induritore Standard   	PC-1 Diluente Standard /PC-2 Diluente Lento
>30°C.   	PC-403 Induritore Lento       	PC-2 Diluente Lento /PC-3 Diluente Extra Lento

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
	

	

	


	Trasparente  :  Induritore  :  Diluente
(Volume)     100           50        0-10
	<18°C
	PC-6511
	PC-401
	PC-1

	18-30°C
	PC-6511
	PC-401
	PC-1/2

	> 30°C
	PC-6511
	PC-401
	PC-2/3



	14-16s
DIN 
4 Coppe
	1 ora




METODO DI APPLICAZIONE                      TEMPI DI ESSICCAZIONE
	
	

	

	

	
    

	

	1.3
	2.0-2.5
	2-3 mani 40-60um
	Senza appassimento

	

	1.3
	1.8-2.0
	
	


	
	

	


	15°C
	30’
	90’

	23°C
	20'
	60’

	60°C
	5'
	10'




NOTE
Ripresa: Dopo completa essiccazione, carteggiare ad umido con carta abrasiva P2000 le aree interessate da impurità o colature.
Quindi lucidare per eliminare il difetto.
L'umidità influisce sui componenti del trasparente; l'attrezzatura di applicazione deve quindi essere completamente asciutta.
Chiudere immediatamente il contenitore dell'induritore dopo l'uso.
I tempi di essiccazione possono prolungarsi se l'umidità diminuisce.
Utilizzare un diluente di lavaggio prima della scadenza del pot life.

SICUREZZA
Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Per maggiori informazioni consultare la Scheda Dati di Sicurezza.
Conforme alla normativa nazionale vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e smaltimento dei rifiuti.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in un luogo ventilato, lontano dall'esposizione diretta alla luce solare. Mantenere tra 5°C e 35°C.
Nella confezione originale integra, 2 anni dalla data di produzione.
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