PC-2K Smalti di Finitura
(Smalto Acrilico-Poliuretanico 2K)
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	Rivestimento 2K a essiccazione rapida per veicoli e veicoli commerciali. Forma una superficie liscia e dura con buona brillantezza all’applicazione e mantiene un colore vivace e durevole.
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	Rapporti di miscelazione:
in volume    in peso
2            100
1            50
10-20%       10-20%
	


Induritore
Diluenti
	

Smalto di Finitura PC-2K
PC-401/402/403
PC-1/2/3/4/5
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	Uso di un righello di miscelazione
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	Pistola a spruzzo: 1,2–1,4 mm
Pressione di applicazione:
1,8–2,0 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
2,0–2,5 bar per RP
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	Applicazione: 2 mani.
Applicare una prima mano media uniformemente su tutta la superficie, quindi applicare una seconda mano piena e uniforme.
	[image: ]
	Tra le mani:
5–10 minuti a 20°C
Prima dell’essiccazione:
15–20 minuti a 20°C
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	5 ore a 20°C
30 minuti a 60°C
Quando si applicano 2 mani
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	Usare un respiratore appropriato

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.





Prodotti e additivi
	Prodotti
Induritori
Diluenti
Additivi
	Smalto Acrilico PC-2K
PC-401/402/403
PC-1/2/3/4/5
PC-6960 ritardante (vedere TDS), additivo antisilicone PC-6930 (vedere TDS), additivo opacizzante PC-6940 (vedere TDS)



Componenti principali
Smalto Acrilico PC-2K: resine acriliche e poliesteri
Induritori PC-401/402/403: resine poliisocianate
Diluenti PC-1/2/3/4/5

Supporti
Tutti i rivestimenti OEM esistenti, eccetto i rivestimenti acrilici termoplastici (rivestimenti acrilici alla nitrocellulosa)
Tutti i materiali preparatori Perfecoat.

Viscosità
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	16–18 s (Coppa DIN 4 a 20°C)



Processo di applicazione e sfumatura
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	Applicare la prima mano come mano media, quindi attendere un appassimento di 5–10 minuti a 20°C.
Applicare la mano successiva come mano piena e uniforme, quindi attendere 15–20 minuti a 20°C prima dell’essiccazione.
Appassimento tra le mani: nella verniciatura di superfici ampie, l’intervallo può essere minimo.
Riverniciabile dopo il ciclo di essiccazione: può essere eseguito senza carteggiatura entro 24 ore.
Sfumatura: per la sfumatura del trasparente nelle riparazioni locali vedere TDS PC-6920 SRA.
Se sono richieste carteggiatura e lucidatura energiche, è possibile applicare una terza mano dopo l'appassimento appropriato.






Vita utile (pot-life)
	Con induritore PC-401
	2 ore a 20°C

	Con induritore PC-402/403
	4 ore a 20°C



Tempo di essiccazione
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	Osservare un appassimento minimo di 15 minuti a 20°C prima di iniziare l’essiccazione a 60°C.
Il tempo di essiccazione dipende dalla tecnica di applicazione e dalla temperatura dell’oggetto.
Considerare il tempo necessario per portare l’oggetto a 60°C.



	
	
	PC-401
	PC-402
	PC-403

	20°С
	Fuori polvere
	35 minuti
	40 minuti
	45 minuti

	
	Indurimento completo*
	6–8 ore
	6–8 ore
	6–8 ore

	60°С
	Fuori polvere
	9 minuti
	10 minuti
	11 minuti

	
	Indurimento completo*
	30 minuti
	30 minuti
	30 minuti



Essiccazione a infrarossi
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	L’indurimento completo avviene in circa 10 minuti.
L'appassimento prima dell’essiccazione IR è di almeno 5 minuti.
La temperatura della superficie non deve superare 100°C.



Lucidatura
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	Sporchini e piccoli difetti possono essere eliminati con la lucidatura dopo il tempo di essiccazione all’aria o dopo essiccazione forzata quando la superficie si è raffreddata.
Rimuovere con cautela i difetti mediante carteggiatura e lucidare le aree carteggiate come raccomandato.
Pronto per la lucidatura 1 ora dopo la fine del ciclo di essiccazione.
Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.



Spessore del film
Per 2 mani – 40–60 μm

Consumo teorico
Il consumo teorico a uno spessore di film secco di 1 μm è di 250–333 m²/litro

Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso è ≤580 g/L

Stoccaggio
La durata di conservazione è di 2 anni, definita per imballo non aperto a 20°C.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
Componenti Acrilici Yatu Perfecoat
	Numero Prodotto
	Pictogram
	Nome
	Descrizione
	Densità

	COLORI SMALTO DI FINITURA 2K

	Descrizione / puro 100% + diluito 50:50% con PC-2100

	РС- 2100
White
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	Bianco standard.
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	1,247

	PC-2200
Black
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	Nero. Meno profondo del 2201. Se diluito con il bianco, la tonalità vira verso il blu rispetto al 2201.
	0,999

	PC-2201
Extra Black
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	Nero profondo (principale). Se diluito con il bianco, la tonalità vira verso il giallo rispetto al 2200.
	1,004

	PC-2302
Transparent Blue
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	Blu standard. Sulla ruota dei colori si trova più vicino al gruppo dei verdi.
	1,004

	PC-2400
Green
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	Verde con una tonalità blu.
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	1,015

	PC-2401
Yellow Green
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	Nero a bassa forza colorante.
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	1,023

	РС-2501
Brick Red
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	Rosso con una tonalità mattone.
	1,117

	PC-2503
Bright Red
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	Rosso saturo brillante.
	0,988

	PC-2507
Orange Red
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	Rosso arancio.
	1,015

	PC-2505
Violet Red
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	Rosso violetto con una tonalità blu.
	1,001

	PC-2506
Peach Red
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	Rosso violetto brillante.
	0,976

	PC-2518
Extra Red
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	Rosso violetto brillante ad alta trasparenza; adatto per colorare il trasparente in colori come MAZ47V.
	0,990

	PC-2600
Mud Yellow
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	Giallo sporco alla vista frontale e angolata. Noto tra i coloristi come “Ocra”.
	1,087

	PC-2604
Leadfree Lemon Yellow
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	Giallo-verde con una tonalità rossastra.
	1,009

	PC-2606
Lime Yellow
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	Giallo-verde, molto brillante con una tonalità limone.
	1,095

	PC-2607
Orange Yellow
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	Arancio brillante.
	1,022

	PC-2700
Violet
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	Viola standard.
	0,994
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