PC-6910 Sgrassante
(Sgrassante)
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Descrizione
PC-6910 è uno sgrassante per uso generale. È adatto per la pulizia e lo sgrassaggio di metallo nudo, rivestimenti verniciati esistenti, superfici primerizzate e altro. Questo sgrassante è il meno aggressivo tra gli sgrassanti Perfecoat a base solvente.
PC-6910 non è raccomandato per lo sgrassaggio di componenti automobilistici in plastica e vetroresina. Per tali scopi, utilizzare lo Sgrassante Antistatico PC-6912.

Pre-pulizia
Prima della riparazione, il veicolo deve essere lavato accuratamente, cioè vanno rimossi i contaminanti idrosolubili come escrementi di uccelli, residui di insetti e resina degli alberi. Questo si effettua con acqua tiepida e un detergente a pH neutro. I contaminanti residui come depositi dei gas di scarico, oli, paste lucidanti e prodotti petroliferi non possono essere rimossi con l’acqua.

Tecnica di sgrassaggio
Dopo il lavaggio della superficie del veicolo o del particolare di carrozzeria, pulire e sgrassare utilizzando due panni ad alta capacità assorbente. Usare sempre due panni, poiché un solo panno scioglie lo sporco e il grasso senza rimuoverli.
Non lasciare che lo sgrassante evapori: quando evapora, i contaminanti restano sulla superficie. Asciugare sempre la superficie prima che lo sgrassante evapori.
Lo scopo dello sgrassaggio è rimuovere dalla superficie contaminanti quali depositi dei gas di scarico, oli, paste lucidanti, prodotti petroliferi, ecc. Se si omette lo sgrassaggio, i contaminanti lasciati sulla superficie verranno trascinati nei graffi di carteggiatura creati durante la preparazione, compromettendo l’adesione del sistema.
Utilizzare sempre panni puliti per la pulizia e lo sgrassaggio; smaltire i panni usati in un contenitore ben sigillato per prevenire il rischio di incendio.
In alternativa a un contenitore speciale per i panni usati, dopo lo sgrassaggio possono essere appoggiati a terra per consentire l’evaporazione del solvente, dopodiché possono essere gettati in un contenitore dei rifiuti.



Punti importanti durante la pulizia e lo sgrassaggio:
Contaminazione salina e vescicazione:
Non toccare la superficie a mani nude dopo aver completato tutte le fasi di pulizia e sgrassaggio, poiché sali, umidità e silicone vengono trasferiti sulla superficie preparata. Ciò può causare delaminazione e distacco dei prodotti applicati sotto forma di diverse vesciche del rivestimento. È particolarmente importante non utilizzare creme protettive per le mani durante il lavoro su superfici preparate per la verniciatura.

Gli sgrassanti organici a base di idrocarburi (PC-6910/6912) rimuovono sostanze organiche quali grasso, prodotti petroliferi e silicone lasciato dal contatto delle mani, ma non il sale.
Gli sgrassanti a base acqua rimuovono solo la contaminazione salina dalla superficie.

Sgrassaggio di superfici estese:
Durante la pulizia e lo sgrassaggio di ampie superfici di carrozzeria di autocarri, è importante evitare che lo sporco residuo penetri nelle giunzioni di furgoni, camion, ecc. Ciò può causare problemi di adesione con il sistema di rivestimento utilizzato. Le parti accoppiate verticalmente devono essere prima pulite e sgrassate dal basso verso l’alto e poi dall’alto verso il basso.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.

Sgrassaggio e formazione di condensa su superfici metalliche:
Dopo che la superficie è stata pulita e sgrassata, il solvente evapora. Durante l’evaporazione, la temperatura della superficie della parte metallica diminuisce, rendendola più fredda dell’ambiente circostante, il che porta alla formazione di condensa sulla superficie, spesso non visibile a occhio nudo. Lasciare il tempo necessario affinché la condensa evapori. La prima mano di vernice può essere applicata solo dopo che la superficie si è acclimatata, cioè ha raggiunto la stessa temperatura. Un’applicazione anticipata può portare a problemi di adesione. Lo stesso problema può verificarsi se il veicolo viene spostato da una zona fredda o dall’esterno a un’officina calda. Attendere circa un’ora per l’acclimatazione del veicolo. I tempi di acclimatazione aumentano per i veicoli con pareti doppie (sigillate); richiedono più di due ore.

Sicurezza
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	Si raccomanda di lavorare in un’area ben ventilata durante la pulizia e lo sgrassaggio con qualsiasi dei detergenti e sgrassanti menzionati. Se la ventilazione non soddisfa gli standard consentiti, utilizzare un respiratore appropriato per ridurre la concentrazione di microparticelle e vapori di solvente.

Oltre al respiratore, indossare sempre guanti resistenti ai solventi durante la pulizia e lo sgrassaggio. Questo riduce il rischio di assorbimento cutaneo dei solventi sgrassanti e impedisce anche il trasferimento di sali e oli dalle mani sulla superficie.



COV (Composti Organici Volatili)
In conformità con la normativa europea sui COV, il contenuto massimo di composti organici volatili per questa classe di prodotti (categoria di prodotto: IIB.d) nella miscela pronta all'uso è 850 g/L.
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera i 755 g/L.

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
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