WB3041PLUS Regolatore di viscosità / WB3043 Regolatore di viscosità a essiccazione lenta
Descrizione:
Materiale ausiliario utilizzato per diluire e regolare la viscosità delle vernici all’acqua prima dell’applicazione. Le sue funzioni principali sono regolare la viscosità di applicazione e la velocità di essiccazione della vernice, rendendola più facile da applicare. Aiuta inoltre la vernice ad adattarsi a diverse aree di applicazione e condizioni ambientali, contribuendo anche all’orientamento dei pigmenti metallici e perlati.

	
	Rapporto di aggiunta / miscela totale
	Temperatura applicabile
	Umidità relativa applicabile

	WB3041PLUS
	10 – 30%
	10 - 35 °C
	30 – 80%

	WB3043
	10 – 30%
	35 – 40 °C
	< 30%



Note:
1. La quantità di regolatore di viscosità può essere adeguatamente regolata in base alla viscosità della vernice, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati di spruzzatura e applicazione. In generale, si raccomanda di non superare il 50%.
2. Dopo l’aggiunta del regolatore di viscosità alla vernice all’acqua, la vernice miscelata dovrebbe idealmente essere utilizzata entro 24 ore.
3. Condizioni di stoccaggio/Durata di conservazione: conservare a 5 - 30 °C. La condizione ottimale è in luogo fresco e asciutto a 23 °C. Se conservato nel contenitore originale sigillato, il prodotto può essere immagazzinato fino a 24 mesi.

