SH-WB3030 / SH-WB3031 Agente per sfumatura
Descrizione:
Prodotto ausiliario per vernice all’acqua da riverniciatura, utilizzato nelle riparazioni spot per ottenere sfumature invisibili.

	METODO DI APPLICAZIONE

	
	Temperatura ambiente
	Umidità
	Note

	SH-WB3030 Agente per sfumatura
	10 – 35 °C
	10 – 85%
	Spruzzare l’agente per sfumatura sull’area di raccordo prima dell’applicazione standard della base opaca (non è necessario aggiungere Controller).
Spruzzare la base opaca all’acqua prima che l’agente per sfumatura si asciughi sulla superficie.

	SH-WB3031 Agente per sfumatura per alta temperatura e bassa umidità
	35 – 40 °C
	10 – 50%
	



Note:
1. Applicare l’agente per sfumatura sull’area di raccordo prima di spruzzare la mano medio-bagnata di base opaca.
2. Durante la spruzzatura, la prima mano deve essere applicata direttamente sull’area riparata. Estendere la seconda mano all’area di transizione. Applicare una terza mano a velare con pressione ridotta per ottenere una sfumatura invisibile. Tra una mano e l’altra, il prodotto deve essere semiasciutto.
3. Applicare il trasparente sull’intero pannello dopo che l’ultima mano di base opaca è completamente asciutta.

Stoccaggio:
1. 5 - 30 °C, idealmente in luogo fresco e asciutto a 20 °C con minime variazioni di temperatura.
2. Durata di conservazione: 2 anni nelle confezioni originali sigillate.
