PC-1380 Vernice per Paraurti
(Rivestimento Testurizzato per Paraurti)
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	Rivestimento Testurizzato per Paraurti
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	Rapporti di miscelazione:
	in volume
2
1
	in peso
100
50
	
Vernice per Paraurti
Diluenti
	
PC-1380
PC-1/2/3
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	Pistola a spruzzo: 1,4–1,8 mm
Secondo necessità, in funzione della dimensione della texture
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	1–3 mani
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	Tra le mani:
5–10 minuti a 20°C
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	25–30 minuti a 20°C
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	Usare un respiratore appropriato

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.

	
	
	
	




Supporti idonei
La maggior parte dei tipi di plastica, con superficie correttamente preparata

Prodotti e additivi
Prodotti		Vernice per Paraurti
Attivatori	Diluenti PC-1/2/3

Preparazione della superficie
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	Pulizia della superficie: tutti i contaminanti devono essere rimossi dalla superficie prima della carteggiatura; utilizzare gli sgrassanti raccomandati.
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	Pulizia della superficie prima dell’applicazione: rimuovere tutti i contaminanti con uno sgrassante idoneo.
Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua).



Agitazione prima dell’uso
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	Agitare accuratamente prima della miscelazione
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	Passo finale di carteggiatura prima dell’applicazione: P320–P500



Impostazioni pistola e pressione aria
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	Pistola a spruzzo
	Diametro ugello
	Pressione di lavoro

	
	A gravità
	1,4–1,8 mm
	Secondo necessità, in funzione della dimensione della texture










Applicazione
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Applicare 1–3 mani
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Pulizia della superficie:
rimuovere tutti i contaminanti dalla superficie prima dell’applicazione



Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)
In conformità con la normativa europea sui COV, il contenuto massimo di composti organici volatili per questa classe di prodotti (categoria di prodotto: IIB.d) nella miscela pronta all'uso è 540 g/L.

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
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