PC-10 Primer per Plastica
(Primer di Adesione per Plastica)
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	Primer di adesione monocomponente a essiccazione rapida utilizzato per la verniciatura di particolari automobilistici in plastica.
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	Pistola a spruzzo: 1,2–1,4 mm
Pressione di applicazione:
1,7–2,2 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
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	1 mano / spessore 4–5 μm
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	Appassimento per il rivestimento successivo

Tempo aperto
Massimo 1 ora a 20°C
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	Rivestimenti successivi
Tutti i fondi riempitivi Perfecoat.
Smalti e basi acriliche.
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	Usare un respiratore appropriato
	
	



Supporti idonei
Tutti i tipi di plastica utilizzati nella produzione di componenti automobilistici, eccetto PE puro (polietilene).
PC-10 è progettato specificamente per l’applicazione su poliuretano morbido.
Non applicare PC-10 su parti in plastica fornite con primer OEM.

Prodotti e additivi
PC-1 / resina poliolefinica




Supporti idonei
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	Pulizia della superficie; rimuovere la contaminazione superficiale prima della carteggiatura con il metodo raccomandato utilizzando uno sgrassante. Pre-pulire la superficie con acqua tiepida; se necessario, utilizzare una spazzola per rimuovere il distaccante dalla superficie, quindi risciacquare il pezzo con abbondante acqua pulita.
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	Preparazione delle plastiche morbide;
Opacizzazione della superficie utilizzando una pasta opacizzante con acqua e un materiale abrasivo non tessuto opacizzante (rosso) per plastiche rigide e (grigio) per plastiche morbide. Dopo la preparazione, rimuovere i residui di pasta con abbondante acqua.
Parti in plastica verniciate;
Carteggiatura; carteggiatura a secco, passo finale con P220–P320.
Per riparazioni locali, carteggiare l’area di sfumatura con abrasivo P400.
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	Pulizia della superficie: rimuovere la contaminazione superficiale prima di applicare PC-10 con il metodo raccomandato utilizzando lo sgrassante PC-6912
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	14–16 secondi — Coppa DIN 4 a 20°C



Applicazione
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	Applicare una singola mano piena e uniforme su superficie pulita.
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	I rivestimenti successivi possono essere applicati non prima di 10 minuti e non oltre 1 ora a 20°C.
Se il tempo aperto viene superato, trattare la superficie con materiale opacizzante UFN (Grigio) e riapplicare PC-10.



















Rivestimento successivo
Tutti i fondi riempitivi Perfecoat
PC-1K Colori Base Opaca
PC-2K Smalti di Finitura

Spessore del film
1 mano 4–5 μm

Consumo teorico
A uno spessore di film di 1 μm – 20 m²/litro

Il consumo pratico dipende da numerosi fattori, tra cui la geometria del pezzo, la rugosità della superficie e il metodo e le condizioni di applicazione.

Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia dell’attrezzatura di spruzzo.

COV (Composti Organici Volatili)
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera gli 840 g/L

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura. La data di produzione è indicata sulla confezione.
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	Usare un respiratore appropriato
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