PC-1390 Primer per Plastica 2K
Grigio (Primer per Plastica)
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	Primer di adesione bicomponente utilizzato per la verniciatura di parti realizzate con diverse plastiche impiegate nell’industria automobilistica, eccetto parti in poliuretano morbido.
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	Rapporti di miscelazione:
	in volume
100
10
70-90%
	in peso
100
10
70-90%
	
Primer per Plastica
Induritore
Diluenti
	
PC-1390
PC-6622
PC-1/2/3/4/5
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	Pistola a spruzzo: 1,2–1,5 mm
Pressione di applicazione:
1,7–2,2 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
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	1–2 mani /
5–7 μm per mano
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	Tra le mani:
10–15 minuti a 20°C
Applicazione del rivestimento successivo: Minimo 15 minuti
Massimo 15 ore a 20°C
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	Rivestimenti successivi:
Smalti 1K e 2K
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	Usare un respiratore appropriato

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.





Supporti idonei
PP, ABS, EPDM/ABS+PC, ABS+PBT e altri

Prodotti e additivi
Prodotti		PC-1390
Induritori	PC-6622
Diluenti		PC-1/PC-2/PC-3/PC-4/PC-5

Preparazione della superficie
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	Pulizia della superficie: tutti i contaminanti devono essere rimossi dalla superficie prima della carteggiatura; utilizzare gli sgrassanti raccomandati.
Prelavare le superfici con vernice esistente con acqua tiepida e detergenti, quindi risciacquare il pezzo con acqua pulita.
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	Superficie nuova (non primerizzata);
Trattare la superficie con un materiale opacizzante in combinazione con pasta con una piccola quantità di acqua.
Per plastiche rigide, utilizzare materiale opacizzante VFN (Rosso), per plastiche morbide e flessibili, utilizzare materiale opacizzante UFN (Grigio). Risciacquare la superficie trattata con acqua pulita per pulirla.
Parti in plastica con strato preliminare di primer;
Carteggiatura; passo finale di carteggiatura; P220–P320
Per riparazione di danni localizzati P400
Pulizia della superficie: rimuovere la contaminazione superficiale prima di applicare PC-1390 con il metodo raccomandato utilizzando uno sgrassante.
Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua).
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	Pulizia della superficie prima dell’applicazione: rimuovere tutti i contaminanti con uno sgrassante idoneo.
Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua).
















Agitazione prima dell’uso
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	Agitare accuratamente PC-1390 prima dell’uso



Vita utile (pot-life)
4 ore a 20°C
Viscosità di lavoro 13–15 secondi DIN-4

Rimozione difetti (versione non carteggiabile)
In caso di piccoli difetti di applicazione (sporchini, ecc.), è possibile intervenire con abrasivo P500 per carteggiatura a secco e P1000 per carteggiatura a umido.

Rivestimento successivo
Tutti i materiali Perfecoat

Spessore del film
1 mano 5–7 μm

Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera i 700 g/L

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
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