PC-30 HB Fondo Riempitivo 2K
(Bianco, Grigio, Nero) (Fondo ad Alto Spessore)
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	Fondo HB bicomponente a tre colori con elevata adesione e alto potere riempitivo. Può essere utilizzato per riparazioni standard e localizzate.
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	Rapporti di miscelazione:
	in volume
4
1
1–1,5
	in peso
100
16,5
5-30
	
Fondo
Induritore
Diluenti
	
PC-30 HB
PC-31HB/PC-6643
PC-1/ 2/ 3/ (opzionale, secondo necessità)
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	Pistola a spruzzo: 1,6–2,0 mm
Pressione di applicazione:
1,7–2,2 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
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	2–3 mani singole / 120–180 μm
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	Tra le mani:
5–10 minuti a 20°C
Prima dell’essiccazione:
10 minuti a 20°C
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	3 ore a 20°C
30 minuti a 60°C
Quando si applicano 3 mani

	[image: ]
	Passo finale di carteggiatura:
P500
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	Rivestimenti successivi:
Tutti gli smalti Perfecoat esistenti.
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	Usare un respiratore appropriato



Supporti idonei
rivestimenti essiccati e carteggiati, stucchi, primer primari

Prodotti e additivi
Prodotti		PC-30 Fondo Riempitivo 2K; Bianco-Nero-Grigio
Induritori	Induritore PC-31HB/ PC-6643
Diluenti		Diluenti PC-1/PC-2/PC-3/



Preparazione della superficie
	[image: ]
	Pulizia della superficie: tutti i contaminanti devono essere rimossi dalla superficie prima della carteggiatura; utilizzare gli sgrassanti raccomandati.
Prelavare le superfici con verniciatura esistente con acqua tiepida e detergenti, quindi risciacquare il pezzo con acqua pulita.

	[image: ]
	Carteggiatura: passo finale P220–320
Stucchi poliestere: carteggiatura a secco con P180–P220
Preparazione dell’area di sfumatura per riparazioni locali: passo finale con P400
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	Pulizia della superficie prima dell’applicazione: rimuovere tutti i contaminanti con uno sgrassante idoneo.
Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua).











Agitazione prima dell’uso
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	Agitare accuratamente prima della miscelazione



Applicazione
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	Applicare la prima mano su tutta la superficie carteggiata. Applicare le successive 2–3 mani entro l’area precedente. In caso di rivestimento dell’intero pezzo, applicare le mani su tutta la superficie fino al raggiungimento dello spessore richiesto.

Consentire l'appassimento fino ad aspetto opaco tra le mani, il che è particolarmente importante ad alti spessori. Non utilizzare aria compressa per accelerare l’essiccazione. Il tempo di appassimento tra le mani dipende direttamente dalla temperatura dell’aria, dalla portata d’aria e dallo spessore di film applicato. Per ottenere lo spessore massimo, è possibile utilizzare un ugello di diametro maggiore e ridurre la pressione.



Tempo di essiccazione
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	3 ore a 20°C
30 minuti a 60°C
Il tempo di essiccazione dipende dall’applicazione (3 mani) e dalla temperatura del manufatto
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	Prima dell’essiccazione IR, è richiesto un appassimento di almeno
5 minuti.
La temperatura della superficie non deve superare 100°C.

	[image: ]
	Passo finale di carteggiatura con P500
Il passo iniziale di carteggiatura può essere eseguito con P360 – P400
Il rispetto di un incremento di 100 unità di grana è obbligatorio per il miglior risultato di carteggiatura.
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	Passo finale di carteggiatura con P1000
Il passo iniziale di carteggiatura può essere eseguito con P600 – P800
Il rispetto di un incremento di 200 unità di grana è obbligatorio per il miglior risultato di carteggiatura.
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	Pulizia della superficie: rimuovere tutti i contaminanti dalla superficie prima di applicare gli smalti con uno sgrassante idoneo.




Rivestimento successivo
PC-1K Colori Base Opaca
PC-2K Smalti di Finitura

Spessore del film
2–3 mani: 120–180 μm

Consumo teorico
Consumo della miscela pronta all'uso allo spessore di film secco raccomandato: 0,25 L/m²

Il consumo pratico dipende da numerosi fattori, tra cui la geometria del pezzo, la rugosità della superficie e il metodo e le condizioni di applicazione.

Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia dell’attrezzatura di spruzzo.

COV (Composti Organici Volatili)
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera i 555 g/L


Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura. La data di produzione è indicata sulla confezione.
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