PC-GT20 Fondo Rapido Plus
Grigio (Fondo Bagnato su Bagnato)
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	Fondo bicomponente a essiccazione rapida (nero, grigio, bianco)
Facile da usare, semplice da applicare e con buon potere distendente. Aumenta la produttività.
Adatto per riparazioni rapide, medie, importanti e per lavori senza carteggiatura.
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	Versione carteggiabile:
	in volume
3
1
1–2,5
	in peso
100
25
25-50
	
Fondo
Induritore
Diluenti
	
PC-GT20
GT 201
PC-1/2/3/4/5
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	Pistola a spruzzo: 1,5–1,8 mm
Pressione di applicazione:
1,7–2,2 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
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	2–3 mani / 40–50 μm
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	Tra le mani:
1–3 minuti a 20°C
Prima dell’essiccazione:
10–15 minuti a 20°C
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	3 ore a 20°C
30 minuti a 60°C
Quando si applicano 3 mani
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	Passo finale di carteggiatura:
P500
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	Rivestimenti successivi:
Tutti gli smalti Perfecoat esistenti.
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	Usare un respiratore appropriato

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.
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	Versione non carteggiabile:
	in volume
3
8%

1
2,5–3,0
	in peso
100
8%

25
50-60%
	
Fondo


Induritori
Diluenti
	
PC-GT 20
Smalti 2K Perfecoat (secondo necessità)

GT 201
PC-1/2/3/4/5




	[image: ]
	Pistola a spruzzo: 1,3–1,5 mm
Pressione di applicazione:
1,7–2,2 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
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	Applicazione:
1–1,5 mani / 15–20 μm

	[image: ]
	Tra le mani:
1–3 minuti a 20°C
1–3 minuti a 20°C oppure nessun appassimento

Minimo 10–15 minuti
Massimo 15 ore
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	Rivestimenti successivi:
Tutti gli smalti Perfecoat esistenti.
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	Usare un respiratore appropriato

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.





Supporti idonei
Rivestimento esistente
Compositi laminati (VTR)
Primer epossidici Perfecoat
rivestimenti vecchi induriti e carteggiati, pannelli OEM, primer primari, stucchi

Prodotti e additivi
Prodotti		PC-GT-20
Induritori	Induritori GT 201
Diluenti		Diluenti PC-1/2/3/4/5
Additivi		8% smalti 2K Perfecoat (secondo necessità)

Preparazione della superficie
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	Pulizia della superficie: tutti i contaminanti devono essere rimossi dalla superficie prima della carteggiatura; utilizzare gli sgrassanti raccomandati.
Prelavare le superfici con vernice esistente con acqua tiepida e detergenti, quindi risciacquare il pezzo con acqua pulita.
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	Carteggiatura: passo finale P220–320
Quando si applica nella versione non carteggiabile su primer elettrostatico OEM duro: P320.
Stucchi poliestere e fondi spruzzabili: carteggiatura a secco con P180–P220
Preparazione dell’area di sfumatura per riparazioni locali: passo finale con P400
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	Pulizia della superficie prima dell’applicazione: rimuovere tutti i contaminanti con uno sgrassante idoneo.
Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua).



Agitazione prima dell’uso
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	Agitare accuratamente tutti i colori PC-GT 20 2K prima della miscelazione













Parti in plastica
Versione carteggiabile: PC-10/PC-1390 devono essere applicati prima dell’applicazione
Versione non carteggiabile: PC-10/PC-1390 devono essere applicati prima dell’applicazione

Vedere le informazioni tecniche per PC-10/PC-1390

Vita utile (pot-life)
30 minuti a 20°C
Viscosità di lavoro 13–15 secondi DIN-4

Applicazione
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	Carteggiabile: applicare la prima mano su tutta la superficie carteggiata.
Applicare le successive 2–3 mani entro l’area precedente. In caso di rivestimento dell’intero pezzo, applicare le mani su tutta la superficie fino al raggiungimento dello spessore richiesto.

Consentire l'appassimento fino ad aspetto opaco tra le mani, il che è particolarmente importante ad alti spessori di film. Non utilizzare aria compressa per accelerare l’essiccazione. Il tempo di appassimento tra le mani dipende direttamente dalla temperatura dell’aria, dalla portata d’aria e dallo spessore di film applicato. Per ottenere lo spessore massimo, è possibile utilizzare un ugello di diametro maggiore e ridurre la pressione.

Non carteggiabile:
Applicare da una a una mano e mezza, bagnate e uniformi, su tutta la superficie del pezzo.



Tempo di essiccazione
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	3 ore a 20°C
30 minuti a 60°C
Il tempo di essiccazione dipende dall’applicazione (3 mani) e dalla temperatura del manufatto
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	Prima dell’essiccazione IR, è richiesto un appassimento di almeno 5 minuti.
La temperatura della superficie non deve superare 100°C.



Appassimento per la versione non carteggiabile
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	Appassire prima di applicare lo smalto per 10–15 minuti a 20°C e non oltre 1,5 ore a 20°C.
Se il tempo di appassimento viene superato, la superficie può essere trattata con abrasivo P500 per carteggiatura a secco e P1000 per carteggiatura a umido.



Rimozione difetti (versione non carteggiabile)
In caso di piccoli difetti di applicazione (sporchini, ecc.), PC-GT 20 2K può essere trattato con abrasivo P500 per carteggiatura a secco e P1000 per carteggiatura a umido.


Carteggiatura finale
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	Passo finale di carteggiatura con P500
Il passo iniziale di carteggiatura può essere eseguito con P360 – P400
Il rispetto di un incremento di 100 unità di grana è obbligatorio per il miglior risultato di carteggiatura.
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	Passo finale di carteggiatura con P1000
Il passo iniziale di carteggiatura può essere eseguito con P600 – P800
Il rispetto di un incremento di 200 unità di grana è obbligatorio per il miglior risultato di carteggiatura.
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	Pulizia della superficie: rimuovere tutti i contaminanti dalla superficie prima di applicare gli smalti con uno sgrassante idoneo.



Rivestimento successivo
PC-1K Colori Base Opaca
PC-2K Smalti di Finitura

Spessore del film
Versione carteggiabile in 2–3 mani 40–50 μm
Versione non carteggiabile in 1–1,5 mani 15–20 μm

Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera i 555 g/L


Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura. La data di produzione è indicata sulla confezione.
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