PC-2000 HS Trasparente
(Trasparente)
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	Trasparente bicomponente di alta qualità con elevato livello di brillantezza. Offre eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all’esposizione chimica e meccanica. Destinato a tutti i tipi di riparazione.
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	Rapporti di miscelazione:
	in volume
2
1
10-25%
	in peso
100
50
10-25
	
Trasparente
Induritore
Diluenti
	
PC-2000 HS
PC-6621/6622/6623
PC-1/2/3
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	Uso di un righello di miscelazione
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	Pistola a spruzzo: 1,2–1,4 mm
Pressione di applicazione:
1,7–2,2 bar all’ingresso
HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria
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	Applicazione: 1,5–2 mani.
Applicare una prima mano media uniformemente su tutta la superficie, quindi applicare una seconda mano piena e uniforme
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	Tra le mani:
5–10 minuti a 20°C
Prima dell’essiccazione:
10–15 minuti a 20°C
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	5–8 ore a 20°C
40 minuti a 60°C
Quando si applicano 2 mani
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	Usare un respiratore appropriato

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.



Prodotti e additivi
	Prodotti
	РС-2000 HS

	Induritori
	РС-6621/6622/6623

	Diluenti
	PC-1/2/3

	Additivi
	PC-6960 ritardante (vedere TDS), additivo antisilicone PC-6930 (vedere TDS), additivo opacizzante PC-6940 (vedere TDS)



Componenti principali
PC-2000 HS: Resine acriliche e poliesteri
Induritori PC-6621/6622/6623: Resine poliisocianate

Supporti
Base Opaca Perfecoat: dopo un appassimento minimo di 15 minuti a 20°C

Viscosità
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	16–18 s (Coppa DIN 4 a 20°C)



Processo di applicazione e sfumatura
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	Applicare la prima mano come mano media, quindi attendere un appassimento di 5–10 minuti a 20°C.
Applicare la mano successiva come mano piena e uniforme, quindi attendere 15–20 minuti a 20°C prima dell’essiccazione.
Appassimento tra le mani: nella verniciatura di superfici ampie, l’intervallo può essere minimo.
Riverniciabile dopo il ciclo di essiccazione: può essere eseguito senza carteggiatura entro 24 ore.
Sfumatura: per la sfumatura del trasparente nelle riparazioni locali vedere TDS PC-6920 SRA.
Se sono richieste carteggiatura e lucidatura energiche, è possibile applicare una terza mano dopo l'appassimento appropriato.



Vita utile (pot-life)
	Con induritore PC-6621
	2 ore a 20°C

	Con induritore PC-6622/6623
	4 ore a 20°C





Tempo di essiccazione
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Osservare un appassimento minimo di 15 minuti a 20°C prima di iniziare l’essiccazione a 60°C.
Considerare il tempo necessario per portare il manufatto a 60°C.



	
	
	PC-6621
	PC-6622
	PC-6623

	20°С
	Fuori polvere
	40 minuti
	50 minuti
	60 minuti

	
	Essiccazione completa*
	6 ore
	8 ore
	10 ore

	60°С
	Fuori polvere
	10 minuti
	15 minuti
	20 minuti

	
	Essiccazione completa*
	30 minuti
	40 minuti
	50 minuti



Essiccazione a infrarossi
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	L’indurimento completo avviene in circa 10 minuti.
L'appassimento prima dell’essiccazione IR è di almeno 5 minuti.
La temperatura della superficie non deve superare 100°C.



Lucidatura
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	Sporchini e piccoli difetti possono essere eliminati con la lucidatura dopo il tempo di essiccazione all’aria o dopo essiccazione forzata quando la superficie si è raffreddata.
Rimuovere con cautela i difetti mediante carteggiatura e lucidare le aree carteggiate come raccomandato.
Pronto per la lucidatura 1 ora dopo la fine del ciclo di essiccazione.
Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni.



Spessore del film
Per 2 mani – 50–70 μm

Consumo teorico
Consumo teorico a uno spessore di film secco di 1 μm 250–330 m²/litro

Pulizia dell’attrezzatura
Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso è 460 g/L

Stoccaggio
La durata di conservazione è di 2 anni, definita per imballo non aperto a 20°C.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
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KpackonyneT : 1.2-1.4mm

Lasnenne Hanecen
1.7-2.2 6ap va exoge.
HVLP wakc 0.6-0.7 6ap
Ha BOIAYWIHO ronoBKe.
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Havecenve: 1.5-2 cros.
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OHOUEHHbIF POBHEI CTIOT
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5-8 aca npy 20°C
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