PC-1530 Legante Elettrostatico
(Legante Elettrostatico)
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Legante speciale 1K.
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	Nota:
Legante speciale 1K. Destinato principalmente ai colori Mazda 46ѵ (una sola mano) e 466, nonché ai colori contenenti il componente PC-1814.
Questo legante riduce la carica statica sulle particelle, consentendo loro di disporsi più parallelamente alla superficie. Ciò aumenta la brillantezza in vista frontale e l’oscurità in vista angolata.
Agisce in modo opposto al componente PC-60. Ma non deve essere usato come suo opposto; è meglio semplicemente ridurre la quantità di PC-60.
Questo legante si usa solo nei colori che contengono particelle metalliche; maggiore è la sua percentuale nella vernice, maggiore è la quantità che se ne può aggiungere. Mantenere al 20–30% del volume totale.
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