PC Diluente
(Diluenti)

Diluenti di alta qualità specificamente sviluppati per primer, basi, trasparenti e altri smalti di finitura. Disponibile nelle versioni rapida, standard, lenta, extra lenta e ultra lenta per fornire diverse velocità di essiccazione con i materiali utilizzati in varie condizioni di applicazione.
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	Nota:
il prodotto regola la viscosità del materiale applicato e ne favorisce la distensione sulla superficie. Ha una buona capacità solvente.



Caratteristiche
	PC-5 Rapido
	Utilizzato principalmente con base opaca 1K, ha un tasso di evaporazione molto elevato, adatto per riparazioni locali o per uso a temperature inferiori a 15°C

	PC-1 Standard
	Diluente standard per basi 1K e prodotti 2K, con evaporazione lenta, adatto per verniciature complete a 15 – 25°C.

	PC-2 Lento
	Diluente lento per basi 1K e prodotti 2K, con evaporazione lenta, adatto per verniciature complete a 25–30°C.

	PC-3 Extra Lento
	Solo per prodotti 2K, con evaporazione molto lenta, adatto per verniciature complete e applicazioni su grandi superfici o a temperature superiori a 30°C.

	PC-4 Ultra Lento
	Solo per prodotti 2K, utilizzato principalmente in applicazioni industriali, con evaporazione molto lenta, adatto per verniciature complete e applicazioni su grandi superfici o a temperature superiori a 35°C.



Nota:
Ad alta temperatura o umidità, si raccomanda di aggiungere il 10–30% di solvente ritardante PC-6960.

Durata di conservazione:
2 anni nella confezione originale in luogo asciutto e fresco a 20°C
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