PC-6920 Diluente SRA
(Diluente per Sfumatura)
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Descrizione
La riparazione locale e la sfumatura consentono di effettuare riparazioni senza riverniciare completamente il pezzo.
La sfumatura di uno smalto acrilico o di un trasparente nel rivestimento esistente garantisce un risultato di riparazione invisibile.
Di seguito sono riportati metodo e tecnica per la preparazione, l’applicazione e la miscelazione di smalti acrilici e trasparenti Perfecoat.

	Preparazione
P400/P500
	Materiale opacizzante
Abrasivo in tessuto/non tessuto e pasta opacizzante
	Lucidatura con pasta abrasiva /
P3000 / pasta opacizzante
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	Sfumatura
	Trasparente e Diluente per Sfumatura
100:100
	Diluente per Sfumatura

	Trasparente
	
	



Preparazione dell’area di sfumatura
	[image: ]
	Lucidatura accurata dell’area di sfumatura con una pasta abrasiva utilizzando una lucidatrice.

Opzionale: l’area di sfumatura può essere preparata utilizzando un materiale abrasivo di grana P3000 o simile.
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	Applicazione
Rimuovere i contaminanti dalla superficie con il metodo raccomandato prima di applicare lo smalto acrilico o il trasparente.
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	Rispettare i tempi di appassimento indicati nella TDS del prodotto.
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	100	 Smalto acrilico o trasparente
100	 РС-6920

Una maggiore quantità di diluente riduce la viscosità del prodotto.
Ridurre la pressione a ogni mano successiva.
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	Applicare la prima mano piena sull’area di sfumatura, quindi applicare la mano successiva con una sfumatura dolce verso la superficie lucidata.

Opzionale: iniziare la sfumatura sulla superficie preparata con P3000.
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Circa 15–30 secondi a 20°C
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PC-6920 – pronto all’uso
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	Applicare 1–3 mani leggere sull’area di sfumatura con una sfumatura dolce verso la superficie lucidata.

Appassimento tra le mani circa 15–30 secondi
















Essiccazione
	[image: ]
	Essiccare lo smalto acrilico o il trasparente come specificato nella scheda tecnica del prodotto.

Lasciare raffreddare la superficie prima di iniziare la lucidatura.



Essiccazione a infrarossi
	[image: ]
	Può essere utilizzata un’essiccazione aggiuntiva con apparecchiature IR per ottenere la completa polimerizzazione dell’area di sfumatura.

Lasciare raffreddare la superficie prima di iniziare la lucidatura.



Lucidatura dell’area di sfumatura
	[image: ]
	L’area di sfumatura può essere lucidata a mano o con una lucidatrice utilizzando paste lucidanti.

Se necessario, può essere utilizzata una pasta abrasiva più aggressiva.
Per la lucidatura a macchina si consiglia l’uso di un tampone morbido.



Prodotti idonei
PC-6920 può essere utilizzato con tutti gli smalti acrilici e trasparenti Perfecoat.
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