PC-6940 Additivo Opacizzante
(Additivo Opacizzante)
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Descrizione
L’additivo PC-6940 è progettato per ridurre il livello di lucentezza di smalti/trasparenti acrilici 2K. Miscelando PC-6940 con smalti/trasparenti acrilici si può ottenere il livello di lucentezza richiesto.

Prodotti e additivi
	Smalto
	PC-6940 può essere utilizzato con:
Smalti/trasparenti acrilici 2K Perfecoat



Regolazioni del livello di lucentezza
                                                                                            
Miscelazione di PC-6940 con uno smalto/trasparente acrilico.
A seconda del rapporto di miscelazione utilizzato, l’impressione visiva della lucentezza varia da alta lucentezza a completamente opaco. Questo livello di lucentezza sarà raggiunto quando i componenti sono miscelati secondo la formula indicata.
Per determinare visivamente il livello di lucentezza e regolarlo, è necessario preparare dei campioni spruzzati.

Regolazione del livello di lucentezza
	Effetto
	Smalti/trasparenti 2K
	РС-6940
	Induritore

	Opaco
	100 parti
	150 parti
	50 parti

	Semi-opaco
	100 parti
	80–90 parti
	50 parti

	Semilucido
	100 parti
	40–80 parti
	50 parti


Miscelare accuratamente lo smalto con il PC-6940 aggiunto prima di aggiungere l'induritore e il diluente.

La quantità di induritore è calcolata e aggiunta in base al primo componente (smalto 2K o trasparente).











Miscelazione
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I rapporti di miscelazione con induritore e diluente sono specificati nella TDS degli smalti/trasparenti 2K.



Vita utile dopo la miscelazione
Lo smalto acrilico miscelato con l’additivo opacizzante, senza induritore, può essere conservato per 3 mesi a 20°C.

Tempo di essiccazione
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	Il tempo di essiccazione dipende dal prodotto utilizzato, dalla scelta dell'induritore e del diluente.
Il tempo di essiccazione della miscela smalto + pasta sarà leggermente più lungo di quello indicato nella TDS dello smalto.




Stoccaggio
Conservare il prodotto a circa 20°C. Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
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