PC-6950 Plastificante
(Plastificante)
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Descrizione
Un plastificante appositamente sviluppato per supporti morbidi, per migliorare la flessibilità di primer e smalti, in modo che si adattino alla deformazione dei supporti morbidi ed evitino la fessurazione del rivestimento. Compatibile con: primer PC / smalti acrilici 2K / basi opache 1K / trasparenti

Rapporto dei componenti
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	1. In funzione della morbidezza del supporto, miscelare inizialmente il 10–30% di additivo plastificante con il materiale 2K (primer, smalto 2K, trasparente), quindi aggiungere induritore e diluente in base alla quantità del componente principale, seguendo le istruzioni del materiale selezionato.
2. Se necessario, è possibile aggiungere non più del 10% di plastificante a una base opaca 1K, quindi aggiungere la quantità richiesta di diluente prima della spruzzatura.



Applicazione
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	Vedere la TDS del materiale applicato.
Primer PC / smalti acrilici 2K / basi opache 1K / trasparenti
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Usare un respiratore appropriato



Stoccaggio
Conservare il prodotto in un luogo ventilato, lontano dalla luce diretta del sole a temperature da 5°C a 35°C.
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto ed è di 2 anni dalla data di produzione.
La data di produzione è indicata sulla confezione.
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