PC-6960 Solvente Ritardante
(Ritardante di Essiccazione)
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Descrizione
Un additivo per rallentare l’evaporazione del diluente. Aiuta a evitare la perdita di lucentezza e lo sbiancamento dei rivestimenti e a garantire un’applicazione di alta qualità in condizioni estreme di alta temperatura e/o elevata umidità.

Rapporto dei componenti
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	in peso
	
	

	
	10-30
	РС-2/3
		10-30%



Applicazione
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	Vedere la TDS del materiale applicato.
Smalti acrilici 2K / basi opache 1K / trasparenti
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	Usare un respiratore appropriato



COV (Composti Organici Volatili)
In conformità con la normativa europea sui COV, il contenuto massimo di composti organici volatili per questa classe di prodotti (categoria di prodotto: IIB.d) nella miscela pronta all'uso è 805 g/L.
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera gli 840 g/L.

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura. La data di produzione è indicata sulla confezione.

Nota: utilizzare quando la temperatura dell’aria supera i 30°C
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