PC-6980 Accelerante di Essiccazione
(Accelerante di Essiccazione)
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Descrizione
Accelerante PC-6980: sviluppato specificamente per smalti acrilici 2K e trasparenti Perfecoat.
Progettato per ridurre i tempi di essiccazione all’aria. Adatto per riparazioni locali o per la verniciatura a basse temperature.

Rapporto dei componenti
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	in peso
5–6 g
6–10 g
10–15 g
	
10–30°C – per 1 litro di miscela pronta all'uso
0–10°C – per 1 litro di miscela pronta all'uso
Sotto 0°C – per 1 litro di miscela pronta all'uso



Applicazione
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	Vedere la TDS del materiale applicato.
Smalti acrilici PC 2K / trasparenti
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	Usare un respiratore appropriato


















COV (Composti Organici Volatili)
In conformità con la normativa europea sui COV, il contenuto massimo di composti organici volatili per questa classe di prodotti (categoria di prodotto: IIB.d) nella miscela pronta all'uso è 805 g/L.
Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera gli 840 g/L.

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura. La data di produzione è indicata sulla confezione.

Note:	
La vita utile (pot-life) di vernice o trasparente miscelati con l’accelerante PC-6980 sarà significativamente ridotta, pertanto utilizzare la miscela pronta all'uso il prima possibile.
Non è raccomandato aggiungere più di 15 grammi di accelerante per 1 litro di materiale pronto all'uso; in caso contrario, ciò può causare fragilità e perdita di lucentezza del rivestimento.
L’accelerante PC-6980 non deve essere utilizzato come induritore.
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