PC-755 	Trasparente All-Effect
PC-755A 	Trasparente Semi-Opaco

Caratteristiche
Trasparente acrilico opaco bicomponente reticolante. Offre buone proprietà applicative e può essere miscelato liberamente con trasparenti completamente opachi e semi-opachi per ottenere diversi gradi di opacità. Il film risultante presenta una brillantezza morbida e uniforme, riducendo il rischio di chiazze, una finitura fine e liscia e un’elevata trasparenza. Offre un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all’invecchiamento, oltre a notevole durezza e resistenza ai graffi, garantendo più a lungo brillantezza e mantenimento del colore.

Supporti
Basi monocomponenti completamente essiccate, verniciature originali carteggiate o superfici verniciate in riparazione.

Rapporto di miscelazione
	

	

	


	        Trasparente  :  Catalizzatore  :  Diluente
(Volume)       100          25         0-15
	<18°C
	PC-755/PC755A    
	PC-4611      
	PC-1

	18-30°C
	PC-755/PC755A        
	PC-4612      
	PC-2

	> 30°C
	PC-755/PC755A        
	PC-4613      
	PC-3



	16-18s
DIN
4 Coppe
DIN 
4 Cups
	1 ora con PC-4611,
1,5-2 ore con PC-4612/PC-4613
1.5-2 hours with PC-4612/PC-4613




Metodo di applicazione                                     Tempo di essiccazione
	
	

	

	

	
    

	

	1.3-1.4
	2.0-2.5
	2 mani
1: mano medio-bagnata
2: mano bagnata 30-40 µm
	5-10 minuti: lasciare appassire naturalmente fino a un aspetto semi-opaco, poi applicare la seconda mano.
25-30 minuti: attendere finché il trasparente diventa opaco, quindi procedere con l’essiccazione forzata.

	

	1.3-1.4
	1.8-2.0
	
	


	
	Fuori polvere
	Secco al tatto
	Montaggio

	23°C
	20'
	30'
	8h

	60°C
	5'
	30'
	30’






Riferimento per i rapporti di miscelazione dei diversi gradi di brillantezza

	PC-755 Trasparente All-Effect
	PC-755A Trasparente semi-opaco

	Brillantezza 60°

	100
	0
	10-20

	40
	60
	20-30

	20
	80
	30-40

	10
	90
	40-50

	0
	100
	50-60












Riverniciatura: La lucidatura non è consigliata sui film di vernice opaca.


Note:
1.Poiché le finiture opache sono fortemente influenzate dalla temperatura e dall’umidità ambientali, si consiglia di eseguire una prova di spruzzatura in loco per determinare il rapporto di miscelazione necessario.
2. Mescolare accuratamente il trasparente opaco prima dell’uso.
3.Dopo aver miscelato i due componenti, filtrare la miscela attraverso un filtro da 120 micron nella tazza della pistola, quindi chiudere il coperchio.
4.Assicurarsi che la base sia completamente asciutta per evitare fenomeni di sollevamento provocati dal trasparente.
5.Per basi metallizzate a solvente, aggiungere il 10% di resina per elettroplaccatura 1530 dopo la miscelazione del colore: questo migliorerà notevolmente l’orientamento delle scaglie metalliche e l’aspetto finale.
6.Questo prodotto è progettato per la verniciatura di pannelli interi o dell’intero veicolo. Non sono consigliati piccoli ritocchi o riparazioni sfumate, altrimenti potrebbe verificarsi una differenza di brillantezza tra il film vecchio e quello nuovo.

Stoccaggio:
Conservare a 5–35°C nel contenitore originale sigillato, in luogo asciutto e al riparo dalla luce solare. Durata di conservazione: 36 mesi.
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